УДК 691.55:666.914

Исследование влияния вида заполнителя на звукоизоляционные параметры гипсосодержащих композитов

Доц. Каф. “Строительные материалы” Парута В.А., Добычина О.Г., Присуха К.А. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г.Одесса)

В соответствии с требованиями  СНИП II-12-77 "Защита от шума", нормативные показатели индекса изоляции воздушного шума должны составлять, для межкомнатных перегородок Rw = 43 дБ, для межквартирных Rw = 54 дБ. Пазогребневые гипсовые плиты имеют Rw = 40 дБ. В работе исследовалась возможность повышения звукоизоляционных параметров гипсосодержащих композитов. В результате целенаправленного формирования структуры материала, путем использования заполнителей (отходы камнепиления известняка, древесная стружка, полимерные полые стержни), получены гипсобетоны с необходимыми звукоизоляционными параметрами для внутриквартирных перегородок.

Одним из основных требований, которым должны соответствовать перегородки зданий, это звукоизоляция. В соответствии с требованиями  СНиП II-12-77 "Защита от шума" нормативные показатели индекса изоляции воздушного шума должны составлять  Rw = 43 дБ для межкомнатных перегородок и

Rw = 54 дБ для межквартирных.

В настоящее время, наиболее широко распространена технология устройства перегородок из пазогребневых гипсобетонных плит. Они имеют малую массу, легко монтируются, просты при отделке. Недостаток: они не обеспечивают нормативные требования по звукоизоляции. При толщине плиты 80 мм индекс изоляции воздушного шума составляет Rw = 40 дБ.

Поэтому, целью работы являлось повышение звукоизоляционных параметров гипсобетона, применяемого в качестве плит для устройства перегородок. Поставленную задачу решали путем формирования заданной структуры материала за счет использования различных видов заполнителей. Так как снижение уровня шума достигается двумя способами - звукоотражением или звукопоглощением, то и выбор формируемой структуры и заполнителя производили исходя из этих теоретических предпосылок.

Для обеспечения звукоотражения, необходимо чтобы гипсобетон обладал высокой средней плотностью, изгибной жесткостью и модулем упругости. Поэтому в качестве заполнителя для гипсобетона  использовали кварцевый песок. Звукопоглощение обеспечивается пористой замкнутой структурой, наличием в материале зон с разной звукопроницаемостью, слоистостью конструкции. Поэтому для достижения поставленной цели использовали карбонатный песок, древесную стружку, пенополистирольные шарики и полые стержни. В качестве вяжущего  использовали гипс марки Г5, нормальной густоты – 60%, сроки схватывания: начало - 4мин, конец - 10 мин. Расход заполнителя варьировали от 25 до 50% по объему. Составы исследуемых гипсобетонных образцов приведены в табл.1.

Таблица 1                                 Составы гипсобетонных образцов

| № | Наименование заполнителя | Сод-ие% | № | Наименование заполнителя | Сод-ие,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образец из чистого гипса | 0 | 13 | Древесная стружка | 50 |
| 2 | Пенополистирольные шарики | 25 | 14 | Заполненные на 50% кварцевым песком полые стержни | 5 |
| 3 | Пенополистирольные шарики | 40 | 15 | Заполненные на 50% кварцевым песком полые стержни | 10 |
| 4 | Пенополистирольные шарики | 50 | 16 | Заполненные на 50% кварцевым песком полые стержни | 25 |
| 5 | Кварцевый песок | 25 | 17 | Полые стержни | 5 |
| 6 | Кварцевый песок | 40 | 18 | Полые стержни | 10 |
| 7 | Кварцевый песок | 50 | 19 | Полые стержни | 25 |
| 8 | Карбонатный песок | 25 | 20 | Полые стержни+ карбонатный песок | 5/50 |
| 9 | Карбонатный песок | 40 | 21 | Полые стержни + карбонатный песок | 10/50 |
| 10 | Карбонатный песок | 50 | 22 | Полые стержни + карбонатный песок | 25/50 |
| 11 | Древесная стружка | 25 | 23 | Заполненные на 100% кварцевым песком полые стержни | 10 |
| 12 | Древесная стружка | 40 | 24 | Заполненные на 100% кварцевым песком полые стержни | 25 |

Составы (табл.1), использовали для получения образцов балочек  размером 40*40*160 и плит 160*160*80 мм. Режим твердения воздушно-сухой, с последующим высушиванием до постоянной массы при температуре 75оС. На образцах балочках определяли среднюю плотность, прочность на сжатие и при изгибе. Звукоизоляционные параметры определяли на плитах с размером 160*160*80 мм. Для этого между двумя боксами со звукоизоляционной перегородкой, оставляли «окно» размером 160*160 мм, в которое помещали плиту из гипсобетона. В одном из боксов располагали источник шума, прибором …… замеряли уровень шума в боксе с источником шума и в боксе без него. По этим показателям рассчитывали индекс уровня снижения воздушного шума Rw.

Приведенные данные (Рис.1), свидетельствуют о возможности повышения звукоизоляционных параметров гипсобетонных перегородок путем целенаправленного структурообразования композита.

Так, применение в качестве заполнителя отходов камнепиления известняка позволило повысить Rw, на 18%, (до47дБ). Средняя плотность такого материала составила 1500 кг/м3, прочность при сжатии 84 кг/см2, прочность при изгибе 55 кг/см2. Эффективно также, применение в качестве заполнителя древесных стружек. Это позволило повысить Rw, на 18%, (до 47дБ). При средней плотности материала 1100 кг/м3, прочность при сжатии составила 20-40 кг/см2, а прочность при изгибе 25-45 кг/см2. По своим физико-механически и звукоизоляционным параметрам, гипсобетон на отходах камнепиления известняка,  и древесных опилках, удовлетворяет предъявляемым требованиям по звукоизоляции для межкомнатных перегородок, а введение до 40% отходов, в замен гипса, позволяет существенно снизить стоимость изделий. Повышение звукоизоляционных параметров гипсобетона объясняется формированием замкнутой пористости, где и происходит «гашение» звуковой волны.

Высокими звукоизоляционными параметрами обладают гипсобетоны, армированы полыми полимерными стержнями. Их применение позволило повысить Rw, на 15%, (до 46Дб). Средняя плотность такого материала составила 1100 кг/м3, прочность при сжатии  50 кг/см2, прочность при изгибе70-94 кг/см2. Повышение звукоизоляционных параметров такого гипсобетона, объясняется формированием многослойной конструкции с воздушными полостями создаваемые полыми стержнями, где и происходит отражение и гашение звуковой волны.

Эффективным оказалось и использование полимерных полых стержней, частично заполненных кварцевым песком в качестве арматуры. Их применение позволило повысить Rw, на 15%  (до 46дБ).       Средняя плотность композита составила 1620-1680 кг/м3,  прочность на сжатие 80 – 90  кг/см2, прочность при изгибе 50-111 кг/см2. Повышение звукоизоляционных параметров такого гипсобетона, обьясняется формированием многослойной конструкции с воздушными полостями создаваемые полыми стержнями, где и происходит отражение и гашение звуковой волны, а также потери ее энергии при калебании зерен песка.

Введение в гипсобетон, помимо армирования, наполнителя (отходов камнепиления известняка), позволило не только обеспечить необходимые звукоизоляционные параметры но и существенно снизить его стоимость. Их совместное использование позволило повысить Rw, на 13%, (до 45дБ). Средняя плотность такого композита составила 1400 кг/м3,  прочность на сжатие 30 – 50  кг/см2, прочность при изгибе 50 кг/см2.

Выводы

Проведенные исследовании подтвердили рабочую гипотезу о возможности повышения звукоизоляционных параметров гипсобетонов путем целенаправленного формирования структуры материала. Наиболее эффективными заполнителями являются отходы камнепиления известняка, древесная стружка, полые полимерные стержни. Их применение позволяет получить гипсобетон с показателем индекса изоляции  воздушного шума , Rw =47дБ, что удовлетворяет требованиям для межкомнатных перегородок. За счет использования отходов, себестоимость гипсобетона уменьшается на 30-45%.

SUMMARY

According to requirements of  sound isolation norms , standard indicators of air noise isolation  for  partitions between rooms should be  Rw = 43 dB and for  partitions between flats should be  Rw = 54 dB. Sound-proof parameters for plaster plates is Rw=40dB. In this work was researched  an opportunity to increase the sound-proof properties of plastercontained composites. As a result of structure material formation,  having investigated fillers (limestone waste, wood shaving, polymeric hollow cores), having been received concrete with necessary sound-proof parameters for partitions.

Литература:

- Брюнкер Х., Дейлер Е., Фитч Г. Гипс: изготовление и применение гипсовых строительных материалов. – М:Стройиздат,1981.-223 с.

- Шестоперов С.В. Технология бетона.-М.:Высшая школа,1977.-432 с.

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»

- Источник: