УДК 693.621 Внутреннее оштукатуривание

В.А. Парута*, к.т.н., доц.,  Е.В. Брынзин**, к.т.н. , Шаповалова А.В., Пастушенко Ю.В*., инженеры,

*ОГАСА, г.Одесса; ** UDK GAZBETON, г.Днепропетровск

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «КЛАДКА-ПОКРЫТИЕ»

Системы  «штукатурка + декоративная штукатурка», или «штукатурка + шпаклевка+лакокрасочное покрытие», являются одним из основных средств, для создания декоративно-защитного покрытия стеновых конструкций. Основная функция покрытия заключается в обеспечении защиты ограждающей конструкции от атмосферных воздействий и регулирование температурно-влажностного режима внутри помещения.

Вместе с тем, широкое применение автоклавного газобетона, сдерживает именно неправильное использование таких покрытий. Зачастую покрытие имеет низкую адгезию к кладке, значительное количество трещин, что приводит к его быстрому разрушению и ухудшению тепло-влажностного режима эксплуатации ограждающей конструкции. Причина в том, что  недостаточно учтены особенности поведения системы «кладка-покрытие» при  приготовлении, нанесении и эксплуатации декоративно-защитного покрытия.

Автоклавный газобетон имеет высокую пористость, водопоглощение, паропроницаемость, относительно низкие прочность при сжатии и когезионную прочность, для него характерна значительная усадка при высыхании и в результате карбонизации.  Декоративно-защитное покрытие, назначенное без учета этих особенностей, будет недолговечным, а ограждающая конструкция не выполнит функциональное назначение и быстро разрушится. Поэтому, еще на стадии подбора состава раствора  для устройства штукатурных покрытий, необходимо учитывать поведение системы «кладка-покрытие».

Автоклавный газобетон, как мы уже отмечали, имеет высокую пористость и водопоглощение. После нанесения штукатурной смеси на кладку, подложка  интенсивно отсасывает влагу, что приводит к обезвоживанию раствора и его усадке. Усадка материала вызывает появление трещин в штукатурке, отслоение раствора от кладки, образование микро и макрополостей в контактной зоне, между раствором и кладкой, которые являются причиной снижения адгезии покрытия к подложке. Процесс усугубляется испарением влаги с наружной поверхности под воздействием солнца и ветра. Обезвоживание раствора приводит к уменьшению степени гидратации цемента, созданию напряженного состояния в композите и образованию дефектной структуры материала. Таким образом, еще на стадии нанесения раствора и его твердения, формируется дефектная структура покрытия и контактной зоны с подложкой.

При экплуатации  покрытие  также испытывает воздействия деструктивных факторов, отрицательно влияющих на его долговечность и стеновой конструкции в целом. Разность температурных (Δ L) и влажностных (ΔLтв) деформаций материалов кладки и покрытия, приводит к возникновению сдвиговых напряжений в контактной зоне (τ), которые приводят к уменьшению площади контакта «покрытие-кладка», снижению адгезии и в конечном итоге, к отрыву покрытия и ухудшению условий эксплуатации ограждающей конструкции.

Температурные деформации в системе «кладка-покрытие» вычисляют по формулам:

Δ L=αΔT L

Δ Lр=αΔTр L

Δ Lс=αΔTс L

где: α – коэффициент температурного удлинения материала;  Δ L- температурные деформации;

Δ Lр – деформации растяжения; Δ Lс – деформации сжатия;  ΔT – разность температур; L – длина элемента

Тепловлажностные деформации вычисляют по формулам :

ΔLтв=(αΔTLFm)+(ΔLqL)

ΔL-тепло-влажностные деформации; α – коэффициент температурного удлинения материала

ΔT – разность температур; L – длина элемента; Fm - показатель материальных дефектов

ΔLq – влажностные деформации

Напряжение сдвига вычисляют по формулам:

τ =[∆T1α1-ΔT2α2]/[1/E1+1/E2]

τ -напряжение сдвига от температурных деформаций, кгс/см2

∆T1; ΔT2–разность температуры покрытия и подложки

α1; α2–коэффициент термического расширения подложки и покрытия

E1; E2–модули упругости подложки и покрытия, кгс/см2

Одной из главных причин недостаточной долговечности покрытия состоит в том, что особенности процессов протекающих при эксплуатации изучены недостаточно полно. Наружное покрытие следует рассматривать не как самостоятельный элемент, а во взаимосвязи с элементами, составляющими конструкцию наружной стены.  Кладка и покрытие должны «работать» совместно, а  их материалы должны иметь сопоставимые свойств.

Растворная смесь должны иметь водоудерживающую способность не менее 98%. Для обеспечения такого показателя необходима оптимизация гранулометрического состава  заполнителя и наполнителя, использование  эфиров целлюлозы и редиспергируемых полимерных порошков. Повышение водоудерживающей способности растворной смеси обеспечит оптимальные условия для твердения раствора,  увеличение степени гидратации цемента, уменьшение усадочных деформаций.  А это в свою очередь предопределит высокую адгезию затвердевшего раствора к кладке, которая должна составлять не менее 0,5 МПа.

Так как одним из деструктивных факторов являются влажностные деформации раствора, то необходимо, чтобы его водопоглощение не превышало 5% по обьему, а поверхность имела гидрофобный характер. Возникновение деформаций набухания и усадки надежно предупреждается с помощью гидрофобизации штукатурки. Уменьшения водопоглощения можно добиться введением в сухие смеси порошкообразных гидрофобизаторов (стеаратов металлов) и редиспергируемых полимерных порошков. Уменьшение водопоглощения приведет к повышению стойкости к переменному увлажнению и высушиванию. Раствор, соответствующий требованиям по этому показателю, должен иметь адгезию к основания 0,38-0,45 МПа после 250 циклов.

Уменьшение водопоглощения штукатурного раствора обеспечит его морозостойкость которая должна составлять не менее 35-50 циклов.

Покрытие должно иметь сопоставимые, с кладкой, температурные и влажностные деформации. Решить эту проблему можно, максимально приблизив их структуру и среднюю плотность. В этом случае  можно прогнозировать их  длительную совместную работу. Для этого штукатурный раствор должен иметь пористость сопоставимую с пористостью стенового материала, а средняя плотность  должна быть в пределах 500 – 1000 кг/ м3. Для этого используют воздухововлекающие добавки, пенообразователи  либо  вводят мелкий пористый заполнитель .

Раствор должен иметь малую усадку при твердении во избежание образования усадочных трещин на этапе твердения. Он должен быть устойчив к разрыву по трещине в кладке, штукатурка должна сохранять целостность при образовании трещин в ячеистом бетоне шириной до 0,3мм. Отношение прочности при изгибе (Rизг) к прочности при сжатии (Rсж.) должно быть  Rизг/Rсж > 0,3. Этого можно добиться  микродисперсным армированием, применением эфиров целлюлозы и редиспергируемых полимерных порошков.

Прочность раствора при сжатии должна быть сопоставима с прочностью материала кладки, а модуль упругости штукатурки должен быть ниже модуля упругости основания. Редиспергируемые порошки позволят снизить модуль упругости материала на 25-30%, что придаст штукатурке способность воспринимать возникающие напряжения без образования трещин.

Покрытие должно обладать паропроницаемостью сопоставимой с паропроницаемостью газобетона -   0,17 - 0,23мг/(м год Па). Это обеспечит  высушивание стеновой конструкции до равновесной влажности, а при эксплуатации, транзит влаги из помещения.

На рынке строительных материалов Украины в последнее время появились,  целый ряд штукатурных смесей для отделки газобетона. Для некоторых из них характерна высокая средняя плотность и низкая паропроницаемость,  для других ограничением является значительная стоимость.

Для реализации вышеприведенного алгоритма нами рассматривалась возможность получения

экономичного цементно-песчаного раствора с минимальным расходом добавок, но приближающегося по своим свойствам к требуемым параметрам. Для обеспечения высокой водоудерживающей способности растворной смеси и повышения трещиностойкости затвердевшего раствора, использовали карбоксиметиллцеллюлозу. Для уменьшения средней плотности и повышения паропроницаемости затвердевшего раствора, использовали воздухововлекающую добавку Ceresit CO 85. Оптимизация рецептурно-технологических факторов осуществлялась при помощи трехфакторного плана с варьированными факторами: Х1-расход цемента 16-28% ; Х2-расход добавки Ceresit CO-85 1-3% от массы цемента;  Х3-расход карбоксиметилцеллюлозы  0,3-0,9% от массы цемента.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что используя эффект воздухововлечения, удалось снизить среднюю плотность цементно-песчаного раствора на плотном кварцевом песке, с 1800 кг/м3  до 1400 кг/м3 (Рис.1). Прочность при сжатии раствора сопоставима с прочностью газобетонных блоков Д400 и составляет 20-30 кгс/см2 (Рис.2), что достаточно для обеспечения совместной работы «кладка-покрытие». Введение карбоксиметилцеллюлозы обеспечило оптимальные условия для твердения и формирование структуры с пониженным количеством трещин. Это позволило повысить прочность при изгибе раствора до 15-25 кгс/см2 (Рис.3), а коэффициент трещиностойкости до 0,8 – 1,2 (Рис.4).

Внутренняя отделка, зачастую выполняют гипсовыми штукатурными смесями. Они удобны в работе, быстро твердеют и высыхают, при эксплуатации регулируют температурно-влажностный режим помещений, обеспечивая комфортные условия. Особенно эффективна механизированная технология нанесения гипсовых смесей, ее применение позволяет повысить  производительность в 3,5 раза. При однослойном нанесении, получают гладкую поверхность без дополнительного шпаклевания.

Однако часто, даже при хорошем увлажнении или грунтовании основания, происходит отслаивание гипсовых штукатурок от кладки из ячеистого бетона и значительное трещинообразование. Это вызвано многими факторами, одним из которых является разновекторность деформаций в системе «кладка-штукатурка». Усадки при высыхании газобетона, после автоклавирования до эксплуатационной, составляют 0,5мм/м /6/. Так как гипсовые смеси при твердении, не дают усадки и даже несколько увеличиваются в обьеме, то в контактной зоне «подложка-покрытие», возникают сдвиговые напряжения. При превышении сдвиговых напряжений, показателей адгезионного сцепления, происходит отслаиванию штукатурки от кладки. Если адгезионное сцепление превышает сдвиговые напряжения, то происходить когезионное разрушение кладки или штукатурки. Процесс начинается с зарождения микротрещин еще при нанесении и получает развитие при эксплуатации. Зачастую наблюдается комбинированный характер разрушения,  адгезионный, когезионный  и в контактной зоне.

Характер разрушения в системе «подложка-покрытие» зависит в значительной мере от релаксационных свойств покрытия. Если штукатурка обладает высокой эластичностью, то значительного трещинообразования не наблюдается. Но гипсовые смеси не эластичны и поэтому их необходимо модифицировать полимерами,  наполнителями, микродисперсным армированием.

Целью исследований являлось возможность получения экономичных гипсовых штукатурок, для машинного нанесения, повышенной трещиностойкости. Для оптимизации рецептурно-технологических параметров использовали трехфакторный план. Модифицировали гипс марки Г-10, быстротвердеющий, с нормальной густотой – 60%. Для модификации гипсовой смеси использовали добавки с расходом, в % от массы гипса: Х 1 - расход лимонной кислоты 0,1-0,3%; Х 2-расход метилцелюллозы 0,3-0,9%; Х 3-расход перлитового песка 1-5%.

Для обеспечения процесса затирания и глянцевания гипсовой смеси, необходимо определенное время «живучести смеси». Для замедления сроков схватывания,  использовали лимонную кислоту. Необходимое время начала схватывания растворной смеси  - 90-100 мин, получены при расходе лимонной кислоты 0,15% от массы гипса (рис.5), конец сроков схватывания - 200-210 мин, при расходе 0,17% (рис.6).

| Рисунок 5. Влияние варьируемых факторов на начало сроков схватывания смеси | Рисунок 6. Влияние варьируемых факторов на конец сроков схватывания смеси |
| --- | --- |

Один из параметров характеризующих смесь для машинного нанесения, является ее сползание с вертикальной поверхности после нанесения. Численным показателем служит величина перемещения нижнего торца цилиндра, изготовленного из растворной смеси на вертикальной поверхности. В штукатурных составах, отвечающих показателю «отсутствие стекания», смещение цилиндра не должно превышать 0,5 мм  за 10 секунд /1/. Мы определяли величину сползания раствора по схожей методике, но образец изготавливали размером 10*25*70 мм, а замеряли положение растворной смеси через 3 минуты. Данные, приведенные на рисунке 7, указывают на незначительное сползание гипсовых смесей. Наиболее существенно на этот показатель влияет расход карбоксиметиллцеллюлозы и перлита, сползание раствора составило 0,1-0,5 мм, при  расходах метилцеллюлозы – 0,3-0,6%  и перлита 1-3%.

Высокая водоудерживающая способность растворной смеси, длительное время твердения, создают оптимальные условия для получения качественной структуры покрытия и формирование бездефектной контактной зоны с кладкой. Количественным показателем прочности контактной зоны является величина адгезии раствора к кладке. Так как при эксплуатации штукатурка испытывает сдвиговые деформации под собственным весом, то, при определении величины адгезии, мы моделировали такие нагрузки. Методика опыта: на смоченную водой поверхность газобетонного образца, при помощи формы без дна, нанесли штукатурную смесь размером 10*25*70 мм. Перевернув в вертикальное положение, образец выдерживали неделю в воздушно-сухих условиях. Испытание производили на гидравлическом прессе. Для этого, образец крепили хомутами к нижней плите пресса,  нагрузку передавали через металлическую пластину, расположенную между верхней плитой пресса и образцом штукатурки. Толщина пластины равна толщине штукатурного слоя. Фиксировали разрушающую нагрузку и разделив ее на площадь штукатурки, получили количественные показатели адгезии. Данные испытаний приведены на рисунке 8. При принятом диапазоне варьируемых факторов, получена прочность сцепления штукатурки с кладкой 2-5 кг/см2, что является достаточным для такого типа покрытий. Максимальное значение адгезии обеспечивается при расходе метиллццеллюлозы 0,3-0,6%, лимонной кислоты 0,1-0,13%, перлита 1,0-1,2%.

| Рисунок 7 Влияние варьируемых факторов на сползание растворной смеси, мм | Рисунок 8. Влияние варьируемых факторов на адгезию затвердевшего раствора, кгс/см2 |
| --- | --- |

Средняя плотность затвердевшего раствора 1000-1300 кг/м3 (рис.9). Оптимальна средняя плотность 1100кг/м3, типичная для такого типа штукатурок, обеспечивается при расходе перлита 2-5% и метилцел-люлозы 0,6-0,9% от массы гипса. Закономерно, что наибольшее влияние на снижение средней плотности оказал расход перлитового песка. Наряду с метилцеллюлозой он не только обеспечил, формирование необходимой структуры материала, но и оптимальную вязкость растворной смеси, что позволяет подавать ее по шлангам, при машинном способе нанесения.

Прочность при сжатии, затвердевшего раствора, составила 20-50 кг/см2 (рис.10), что несколько превышает прочность штукатурок такого типа.  Для оштукатуривания газобетонных блоков со средней плотностью 400-500 кг/м3, достаточна прочность раствора 20-30 кг/см2.

| Рисунок 9. Средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м3 | Рисунок 10. Прочность при сжатии раствора, кг/см2 |
| --- | --- |

Штукатурная смесь обладает высокой прочностью при изгибе – 20-40 кг/см2  (Рис.11), превышая по этим показателям штукатурки такого типа, в 1,5 -2 раза. Такая прочность при изгибе, предопределяет высокую трещиностойкость штукатурки. Коэффициент трещиностойкости полученной штукатурки составляет 0,7- 1,1 (рис. 12), тогда как  штукатурки имеющие коэффициент трещиностойкости  0,29 и более, характеризуются как трещиностойкостойкие.

Экономический анализ свидетельствуют о том, что полученные смеси имеют себестоимость меньшую по сравнению с присутствующими на рынке, на 15-30%.

| Рисунок 11.Прочность при изгибе, кг/см2 | Рисунок 12.Коэффициент трещиностойкости раствора |
| --- | --- |

Выводы

На основе выявленных деструктивных механизмов в системе «кладка-покрытие», предложен алгоритм оптимизации работы системы. Оптимизация рецептурно-технологических факторов позволила получить фасадные штукатурные цементно-песчаные растворы со средней плотностью1400 кг/м3, прочностью при сжатии 20-30 кгс/см2, прочностью при изгибе 15-25 кгс/см2  и коэффициентом трещиностойкости 0,8 – 1,2.

Получены трещиностойкие гипсовые смеси для газобетонного основания, со следующими физико-механическими показателями:

- живучесть раствора: начало сроков схватывания 90-100 мин, конец сроков схватывания 200-210мин;

- сползание растворной смеси после нанесения на вертикальную поверхность, 0,1-0,5 мм, за 3 минуты;

- адгезия затвердевшей штукатурки к кладке 2-5 кг/см2 (данные получены по оригинальной методике)

- средняя плотность затвердевшего раствора 1000-1300 кг/м3

- прочность при сжатии затвердевшего раствора 20-50 кг/см2

- прочность при изгибе – 20-40 кг/см2

-коэффициент трещиностойкости 0,7- 1,1

Литература

1. Стреленя Л. С., Илларионова М. С., Сергиенко Н. Г., Шкута Н. А., Оценка реологических свойств штукатурных составов Публикация компании «Петромикс»

2.Гранау Э. Предупреждение дефектов в строительных конструкциях. Москва, Стройиздат. 1980 С.215

3..Рамачандра В.С. Добавки в бетон Москва, Стройиздат, 1988 С. 570

4. Марчюкайтис Г.В., Гнип И.Я. Влияние состава штукатурного раствора на его деформативные свойства // Строительные материалы. -  2003. ²9. ┬ С.36-38

5. Бабков В.В., Мохов А.В., Колесник Г.С., Саватеев Е.Б., Абейдулин Р.Р. Трещиностойкость наружных стен из ячеистобетонных блоков многоэтажного каркасномонолитного здания // Строительные материалы, 2007,  ²9. ┬ С.66-67

6. ДСТУ Б В.2.7-45-96

Источник: Вiстник Одеськоi Державноi Академii Будiвництва та Архiтектури Випуск №35 Одеса «Мiсто майстрiв» 2009 – С. 265-275